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	TECHNICAL DATA SHEET
技术数据表
CelluBio® | 纳米纤维素材料与应用


硫酸酯化纤维素纳米纤维（磺酸基CNF）
Sulfated Cellulose Nanofibrils
	产品缩写
S-CNF
	产品形态
水分散液 / 凝胶
	文件编号
CB-TDS-12


01  产品概述
将CNF高长径比网络与硫酸酯阴离子表面结合，可用于水相分散、流变、功能膜和界面复合研究。 赛路生物 CelluBio 可面向科研及企业研发提供材料选型与小试参考。
02  产品基本信息
	表面基团
	原料来源
	表面电性
	分散介质

	–OH、–OSO₃H
	植物源纤维素
	阴离子型
	去离子水


03  典型技术指标
	项目
	技术指标
	备注

	外观
	透明糊状
	典型/控制指标

	固含量
	1wt%
	典型/控制指标

	直径
	10-30nm
	典型/控制指标

	长度
	≥5μm
	典型/控制指标

	结晶度
	≥70%
	典型/控制指标

	基团含量
	0.04mmol/g
	典型/控制指标

	pH
	6-8
	典型/控制指标


注：以上参数依据现有产品说明整理；涉及不同型号、形态或批次的项目，以对应 COA 及实测结果为准。
04  推荐应用方向
• 功能膜
• 水凝胶
• 涂层
• 流变调节
• 复合材料
• 界面研究
05  使用与分散建议
推荐添加量
建议从 0.1–1 wt% 开始筛选。
加入方法：先在水相中均匀分散，再逐步加入聚合物、涂层或凝胶体系。
分散方法
机械搅拌为主，高黏体系可采用高速剪切。
使用注意
硫酸酯基赋予材料阴离子特征，应关注盐浓度、pH及阳离子组分引起的絮凝风险。
小试建议
建议比较添加量对黏度、网络结构、成膜和稳定性的影响。
06  选型与应用注意
• 带阴离子表面特征，应用中应关注 pH、盐浓度、多价离子及带相反电荷组分对分散稳定性的影响。
07  包装、储存与运输
	包装供应
	支持克级小样、公斤级试样及批量供货；具体包装依据产品形态和采购数量确定。

	储存建议
	密封保存，避免污染、失水或吸湿；具体储存条件以产品标签、COA/SDS及对应型号要求为准。

	运输建议
	根据水分散液、凝胶、粉末或膜材等不同形态选择适宜包装与物流方式。


08  技术资料与声明
可配套提供产品检测报告（COA）、表征资料、应用指南及小试参考方案。本文档用于材料选型、实验设计和应用开发参考，不替代针对最终用途的法规、质量或安全评价。涉及食品、化妆品、医疗等受监管用途时，应依据目标市场和最终用途另行确认合规要求。
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