硫酸酯化纤维素纳米纤维（磺酸基CNF）

Sulfated Cellulose Nanofibrils

| 产品缩写 S-CNF | 产品形态 水分散液 / 凝胶 | 文件编号 CB-TDS-12 |
| --- | --- | --- |

01  产品概述

将CNF高长径比网络与硫酸酯阴离子表面结合，可用于水相分散、流变、功能膜和界面复合研究。 赛路生物 CelluBio 可面向科研及企业研发提供材料选型与小试参考。

02  产品基本信息

| 表面基团 | 原料来源 | 表面电性 | 分散介质 |
| --- | --- | --- | --- |
| –OH、–OSO₃H | 植物源纤维素 | 阴离子型 | 去离子水 |

03  典型技术指标

| 项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 透明糊状 | 典型/控制指标 |
| 固含量 | 1wt% | 典型/控制指标 |
| 直径 | 10-30nm | 典型/控制指标 |
| 长度 | ≥5μm | 典型/控制指标 |
| 结晶度 | ≥70% | 典型/控制指标 |
| 基团含量 | 0.04mmol/g | 典型/控制指标 |
| pH | 6-8 | 典型/控制指标 |

注：以上参数依据现有产品说明整理；涉及不同型号、形态或批次的项目，以对应 COA 及实测结果为准。

04  推荐应用方向

• 功能膜

• 水凝胶

• 涂层

• 流变调节

• 复合材料

• 界面研究

05  使用与分散建议

推荐添加量
建议从 0.1–1 wt% 开始筛选。

加入方法：先在水相中均匀分散，再逐步加入聚合物、涂层或凝胶体系。

分散方法
机械搅拌为主，高黏体系可采用高速剪切。

使用注意
硫酸酯基赋予材料阴离子特征，应关注盐浓度、pH及阳离子组分引起的絮凝风险。

小试建议
建议比较添加量对黏度、网络结构、成膜和稳定性的影响。

06  选型与应用注意

• 带阴离子表面特征，应用中应关注 pH、盐浓度、多价离子及带相反电荷组分对分散稳定性的影响。

07  包装、储存与运输

| 包装供应 | 支持克级小样、公斤级试样及批量供货；具体包装依据产品形态和采购数量确定。 |
| --- | --- |
| 储存建议 | 密封保存，避免污染、失水或吸湿；具体储存条件以产品标签、COA/SDS及对应型号要求为准。 |
| 运输建议 | 根据水分散液、凝胶、粉末或膜材等不同形态选择适宜包装与物流方式。 |

08  技术资料与声明

可配套提供产品检测报告（COA）、表征资料、应用指南及小试参考方案。本文档用于材料选型、实验设计和应用开发参考，不替代针对最终用途的法规、质量或安全评价。涉及食品、化妆品、医疗等受监管用途时，应依据目标市场和最终用途另行确认合规要求。